Využití systému VULKAN LOKRING v autoklimatizaci:

Oficiální zástupce firma LEDOCOM, spol. s r. o. pro ČR

Spojování trubek systémem LOKRING bylo původně vyvinuto na základě vysokých požadavků vesmírných misí.Postupem času našel uplatnění v oborech chlazení,klimatizace,topení a sanitační techniky.S masivním nástupem klimatizace v automobilovém průmyslu našel systém nové využití.Autoservisům usnadňuje rychlost opravy propojovacího potrubí mezi jednotlivými komponenty autoklimatizace /kompresor,výparník,srážník/.Další nezanedbatelnou výhodou je nízká cena opraveného potrubí + rychlost opravy bez čekání na originální díl.
Tento článek obsahuje technologické informace o zhotovování trvanlivých spojení potrubí a jejich použití.
Je to metoda dovolující zhotovit hermeticky těsné spojení kovových trubek.
Montáž je nutno provádět vždy výhradně pomocí LOKRING kleští a komponentů.
Spojování trubek metodou LOKRING je na celém světě patentově chráněno.
Ročně se namontuje okolo 20 miliónů LOKRING spojů na chladničky a mrazničky, stejně tak i na klimatizační jednotky. U tohoto systému není nutné pracovat s otevřeným plamenem, tudíž nemůže dojít působením tepla( pájením) k znečištění tavícími přísadami a tvorbou oxidu.
Při použití LOKRING systému se chladivo nerozkládá. Olej, barva a izolace se nemohou spalovat. Jmenovaná nebezpečí pro naše zdraví, prostředí a chladící okruh neexistují.

Způsob spojení:

LOKRING - spojka se skládá ze dvou LOKRING kroužků a jednoho opracovaného trubkového formátovaného hrdla k přijímání obou konců trubky. Při dodání jsou LOKRING spojky předmontovány

Během montáže se LOKRING kroužek přetáhne přes hrdlo. Díky speciální vnitřní kontuře LOKRINGu se průměr hrdla zredukuje , dokud se nenachází ve zcela těsném kontaktu s vnější plochou spojené trubky a ta se pevně sevře.
Tak vznikne hermeticky těsné metalové spojení, přičemž redukce trubek je tak nepatrná, že nevznikne žádný měřitelný pokles tlaku.
Po slisování dvou LOKRING kroužků přes hrdlo LOKRING spoje vznikne elastické spojení s dostatečným přepětím sil, přičemž ven směřují radiální síly hrdla a dovnitř směřují radiální síly LOKRING kroužků, které způsobí rovnovážný stav. Tím je vytvořen  metalický spoj.

Všeobecné poznatky LOKRING spojů:

- Spojení trubek je pro maximální přípustný jmenovitý tlak Pn = 50 bar a zkušební tlak Pp = 4xPn = 200 bar. Teplota tekutiny v potrubí může být v rozmezí -50°C až +150°C.

- Vysoká spolehlivost
Pevnostní zkoušky prokázaly, že pevnost spojení trubek je větší než spojovaného materiálu. Při zvýšeném tlaku dochází k deformaci potrubí a případnému prasknutí. Spoj zůstává v původním stavu.

- Při montáži nedochází k žádnému zploštění či zmenšení vnitřního průměru.

- Jednoduchá a rychlá montáž. Může ho provádět téměř každý.

- Ruční nářadí pro servis od firmy LOKRING je konstruováno tak, že při práci s ním není nutné vydávat zvýšenou  námahu při lisování.

- Není nutná žádná zvláštní připravenost trubek. Před montáží je nutno u trubek očistit konce, zbavit nečistot, barvy, eventuelně mastnot.

- Na rozdíl od pájení  není třeba při spojování potrubí metodou LOKRING  pracovat s otevřený plamen.

- Montáž lze aplikovat bez sebemenších problémů na voze.

| Kombinace trubkového materiálu | LOKRING spoj |
| --- | --- |
| AL - AL | AL |
| AL - CU | AL |

Lze použít dva druhy kleští:

- Typ MZ lze použít ke spojení potrubí max.22mm,jedno pevné rameno.

- Typ MZ -V zesílené provedení lze spojovat potrubí až do průměru 35mm.Obě ramena pohyblivá ,možné nastavení 45°

Postup při opravě poškozeného potrubí

- Před montáží očistit konce spojovaného potrubí brusným papírem nebo čistící vlnou.
Aby se zabránilo rýhám, pracovat otáčivým pohybem.

- Posuvným měřítkem změříme vnější průměr potrubí. Podle naměřených hodnot zvolíme správnou redukci. Důležité je dodržet toleranci 0,2 mm u spojů o průměru do 10 mm. U průměrů 10 mm až 22 mm je stanovena tolerance 0,5 mm.

- Příklad: Potrubí 7,2 mm - zvolíme spoj 7 NK!!! Potrubí 7,3 mm - zvolíme spoj 7,5 mm NK.

- Aby byla zaručena těsnost spojů, musí být konce pokapány LOKPREPem. Tento LOKPREP vyplní eventuelní možné rýhy a drážky na povrchu trubky. Po montáži se LOKPREP vytvrdí díky působení kyslíku a kontaktu potrubí s LOKRING spojem.

- Připravené konce trubek se zavedou až na doraz do hrdla. Aby se LOKRING lépe rozetřel, hrdlo 1* otočíme o 360o.

- Do kleští LOKRING vsadíme příslušné čelisti pro daný průměr spojovaného potrubí

- LOKRING spoj slisovaný ručními montážními kleštěmi lze zatížit po dvou až třech minutách po montáži.

| montáž čelistí | MZ Ruční kleště | MZ-V Ruční kleště |
| --- | --- | --- |
| MB 8 EVP | * | * |
| MB 10 EVP | * | * |
| MB 12 EVP | * | * |
| MB 16 EVP | * | * |
| MB 19 EVP | * | * |
| MB 22 EVP | * | * |
| MB 25 EVP | --- | * |
| MB 28 EVP | --- | * |
| MB 35 EVP | --- | * |

Vypracoval:

Pavel Podrazký

Ledocom, spol. s r. o.

Sibřina 149

25084 Praha – východ

Tel. 241471302