# Vulkan Lokring sada

### Pracovní postup

#### LOKbox LR automotive basic

### Obsah

Postupy a nástroje	3

Pracovní postup	4

### Postupy a nástroje

LOKRING je rychlá a efektivní metoda servisních prací, která

se velmi dobře vyplatí. Místo objednávaní drahých kompletních

potrubních systémů a čekání na jejich dodání lze takový problém

řešit i jinak, přímo na místě a často v namontovaném stavu.

Princip LOKRING se mnohokrát osvědčil v technologii klimatizace

a chlazeni.

Při zpracování se vyznačuje devíti přednostmi:

- Snadná a rychlá montáž

- Stabilní, hermeticky těsnící kovová těsněni

- Bezpečna spojeni trubek z různých materiálů

- Žádné zvláštní zpracování trubek není nutné

- Praktické montážní nástroje

- Povolené velké tolerance měřeni

- Žádný účinek zářezu

- Žádné svařovaní, pájeni nebo řezaní závitů. Bezpečna technologie, šetrná k životnímu prostředí.

- LOKRING je tak těsný, že se nezjišťuji žádný pokles tlaku a snižovaní rychlosti průtoku.

Povrch konců trubic se potře jako dodatečná pojistka těsnící kapalinou LOKPREP. Systém je pote v montážních místech, upravené řešením LOKRING trvale těsný. Trubicová spojeni jsou dimenzovaná na maximální jmenovitý tlak o 50 bar a kontrolní tlak o 200 bar. Lze je použit v teplotním rozmezí od –50°C do +150°C.

Servisní kufřík LOKRING Sada nástrojů pro manuální montáž ohledně jednostranných a dvoustranných spojek LOKRING do vnějšího průměru o 19 mm. Robustní ocelový kufřík s výměnnými plastovými boxy.

Obsah kufříku:

- Kleště pro manuální montáž s 2 čepy

- 5 montážních čelisti pro různé průměry od 8 do 19 mm

- LOKPREP 65 G těsnící kapalina

- 8 Spojky LOKRING k montáži trubky na trubku

- 8 Spojky LOKRING k montáži trubky na hadici

- Adapter pro montáž hliníkového potrubí na hadici

### Pracovní postup

- Poškozené místo vyřízněte řezačkou trubek. Prosím nepoužívejte k řezání pilu kvůli železným pilinám.

- Délka řezu musí být identická s délkou vkládané tvarovky. V případě potřeby lze potrubí prodloužit metrovými díly a dalšími tvarovkami.

- Oba konce trubek se musí zbavit hrotů.

- Místa po odstranění hrotů byla očištěna a zbavena mastnoty.

- Pro dokonale utěsnění spoje naneseme na konce trubek tmel LOKPREP.

- Příslušná spojka LOKRING se nasadí na doraz na konec trobky.

- Pomocí speciálních, za účelem ruční montáže kleští se spojí tvarovka LOKRING a konec trubky.

- Postup se musí zopakovat pro druhý spoj.

- Pevný spoj a stlačená tvarovka. Musí se provést servisní práce na potrubí.

- K dispozici je další možnost spojení trubky s hadicí. Za tímto účelem je zapotřebí spojka LOKRING.

- Pomocí spojek LOKRING lze cenově výhodně všechna běžná potrubí.

- Odborné lisování hadicového spoje.